## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO
Maestría en Ingeniería Civil
SECCIÓN 12.2 · MANUAL DE CARRETERAS MTC 2014
Secciones de Estructuras de Pavimento Flexible y Bermas
Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos
MAESTRANTE
Oscar Javier Mamani Ancco
PROGRAMA
Maestría en Ingeniería Civil
GRUPO
Único
LUGAR
Puno, Perú · 2026
Carpeta / tratamiento superficial
Base granular
Subbase granular
Subrasante (CBR)
Sección típica de pavimento flexible
Notes: Buenos días. Mi nombre es Oscar Javier Mamani Ancco. Hoy presento la Sección 12.2 del Manual de Carreteras del MTC: las secciones de estructuras de pavimento flexible y el diseño de bermas. La figura de la derecha muestra las capas típicas: carpeta o tratamiento superficial, base granular, subbase granular, apoyadas sobre la subrasante. (~30 s)

## Slide 2
CONTENIDO
Agenda de la exposición
2
01
Marco normativo
Documento fuente y variables de diseño (CBR y tráfico)
02
Espesores mínimos
Cuadro 12.17 — calzada según tráfico
03
Números Estructurales (SN)
Catálogos por tráfico y subrasante
04
Limitaciones de uso
Cuadro 12.18 — tránsito y geometría
05
Periodos de diseño
10 años, 20 años en 2 etapas, 20 años en 1 etapa
06
Bermas
Criterios de diseño y Cuadro 12.19
Notes: La exposición tiene seis partes: primero el marco normativo y las variables que gobiernan el diseño; luego los espesores mínimos, los catálogos de número estructural, las limitaciones de uso de cada capa superficial, los tres enfoques de periodo de diseño y, finalmente, las bermas. Cierro con conclusiones. (~30 s)

## Slide 3
MARCO NORMATIVO · VARIABLES DE DISEÑO
De dónde viene y qué gobierna la sección
3
Documento
Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos
MTC – DGCF, abril 2014
Ubicación
Capítulo 12 — Estructuras de Pavimento Flexible
págs. 145 – 165
Dos variables gobiernan la sección:
① Subrasante (CBR)
Categoría | Rango CBR
Inadecuada | CBR < 3 %
Pobre | 3 % ≤ CBR < 6 %
Regular | 6 % ≤ CBR < 10 %
Buena | 10 % ≤ CBR < 20 %
Muy buena | 20 % ≤ CBR < 30 %
Excelente | CBR ≥ 30 %
② Tráfico (Ejes Equivalentes)
Tipo | EE carril de diseño
TP0 | 75,001 – 150,000
TP1 – TP4 | 150,001 – 1'000,000
TP5 – TP9 | 1'000,001 – 10'000,000
TP10 – TP14 | 10'000,001 – 30'000,000
TP1 – TP4 = caminos de bajo volumen de tránsito
Regla práctica: a mayor CBR y menor tráfico → menor espesor estructural requerido, y viceversa.
Notes: La fuente es el Manual de Carreteras del MTC, sección Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, de abril de 2014, capítulo 12. Todo el dimensionamiento depende de dos variables: la capacidad de soporte de la subrasante, medida con el CBR y clasificada de inadecuada a excelente; y el tráfico, expresado en repeticiones de ejes equivalentes en el carril de diseño, clasificado de TP0 a TP14. La idea clave: mejor subrasante y menos tráfico significan menor espesor. (~1 min)

## Slide 4
CUADRO 12.17
Espesores mínimos recomendados
4
≤ 1M EE
Caminos de bajo volumen
TP1 – TP4 · 150,001 a 1'000,000 EE
TSB o lechada asfáltica — 12 mm
Micropavimento — 25 mm
Carpeta asfáltica en frío — 50 a 70 mm
Carpeta asfáltica en caliente — 50 a 80 mm
Base granular: 150 mm (200 mm en TP4)
> 1M EE
Resto de caminos
TP5 – TP14 · 1'000,001 a 30'000,000 EE
Capa única: carpeta asfáltica en caliente
Espesor: 80 mm (TP5) → 150 mm (TP13–TP14)
Base granular: 200 mm (TP5–TP7) → 300 mm (TP13–TP14)
Crece de forma continua con el tráfico
ESPESOR MÍNIMO CONSTRUCTIVO
40 mm
capa superficial (carpeta en caliente)
150 mm
capas granulares (base y subbase)
Notes: El cuadro 12.17 separa dos grupos. En caminos de bajo volumen, hasta un millón de ejes equivalentes, hay varias opciones de capa superficial: desde un tratamiento superficial bicapa o lechada de 12 mm hasta carpeta en caliente de 80 mm, con base granular de 150 mm (200 en TP4). Por encima de un millón de EE solo se admite carpeta en caliente, de 80 a 150 mm, con base de 200 a 300 mm. Importante: los espesores mínimos constructivos son 40 mm para carpeta en caliente y 150 mm para capas granulares. (~1 min)

## Slide 5
12.2.1
Catálogos de Números Estructurales (SN)
5
SN requerido tabulado por tráfico (TP) y subrasante, para 5 alternativas de capa superficial:
1
Mortero asfáltico
+ base + subbase granular
2
Tratamiento superficial bicapa (TSB)
+ base + subbase granular
3
Micropavimento
+ base + subbase granular
4
Carpeta asfáltica en frío
+ base + subbase granular
5
Carpeta asfáltica en caliente
+ base + subbase · rango completo TP0–TP14
Chart: SN requerido — carpeta asfáltica en caliente
| TP0 | TP4 | TP9 | TP14
Regular 6–10% | 2.15 | 3.152 | 4.847 | 6.084
Buena 10–20% | 1.89 | 2.764 | 4.305 | 5.497
Muy buena 20–30% | 1.63 | 2.348 | 3.652 | 4.783
Excelente ≥30% | 1.63 | 2.14 | 3.288 | 4.348
Filas intermedias siguen la misma progresión — ver Manual para el catálogo completo TP0–TP14.
Notes: El manual ofrece catálogos del número estructural requerido, SN, para cinco alternativas de capa superficial; solo la carpeta en caliente cubre todo el rango TP0 a TP14. El gráfico muestra el ejemplo de la carpeta en caliente: el SN sube con el tráfico, de alrededor de 2 en TP0 a más de 6 en TP14 con subrasante regular; y baja cuando mejora la subrasante: en TP14 pasa de 6.08 con CBR regular a 4.35 con CBR excelente. (~1 min)

## Slide 6
CUADRO 12.18
Limitaciones de tránsito y geometría vial
6
Cada capa superficial tiene un límite de aplicación por tráfico, pendiente y curvatura.
Capa superficial | Tráfico (EE) | Pendiente máxima | Curvatura horizontal
Carpeta asfáltica en caliente | Sin restricción | Sin restricción | Sin restricción
Carpeta asfáltica en frío / mezcla con emulsión | ≤ 1'000,000 EE | Sin restricción | Sin restricción
Micropavimento 25 mm | ≤ 1'000,000 EE | Sin restricción | Sin restricción
Tratamiento superficial bicapa (TSB) | ≤ 500,000 EE | No aplica > 8 % | No aplica en curvas pronunciadas, de volteo, contracurvas ni zonas de frenado
Lechada asfáltica (slurry seal) 12 mm | ≤ 500,000 EE | No aplica > 8 % | No aplica en tramos que obliguen al frenado
Clave: los tratamientos delgados (TSB y lechada) no resisten esfuerzos tangenciales de frenado ni pendientes fuertes.
Notes: No todas las capas se pueden usar en cualquier lugar. La carpeta en caliente no tiene restricciones. La carpeta en frío y el micropavimento se limitan a un millón de EE. El TSB y la lechada asfáltica son los más restringidos: hasta 500 mil EE, no aplican con pendientes mayores al 8 % ni en curvas pronunciadas o tramos donde los vehículos frenan, porque se desprenden por los esfuerzos tangenciales. (~45 s)

## Slide 7
12.2.2 · 12.2.3 · 12.2.4
Tres enfoques de periodo de diseño
7
10 años
Bajo volumen de tránsito
Año 0 → 10
0
10
20 años
≤ 1'000,000 EE (TP0 – TP4)
4 alternativas: mortero asfáltico, TSB, micropavimento, carpeta en frío
Figuras 12.2 – 12.5
20 años · 2 etapas
Con refuerzo intermedio
Etapa 1
Refuerzo
0
10
20 años
> 1'000,000 EE, hasta TP14
1.ª etapa (año 0) + refuerzo asfáltico al año 10
Figuras 12.6 – 12.7
20 años · 1 etapa
Carpeta en caliente única
Año 0 → 20
0
10
20 años
Todo el rango TP0 – TP14 (75,000 a 30'000,000 EE)
Sin refuerzo; conservación con sellos asfálticos
Figuras 12.8 – 12.9
Notes: El manual presenta tres enfoques. Primero, 10 años para bajo volumen, hasta un millón de EE, con cuatro alternativas de capa superficial. Segundo, 20 años en dos etapas: se construye la estructura inicial y al año 10 se coloca un refuerzo asfáltico; aplica sobre un millón de EE hasta TP14. Tercero, 20 años en una sola etapa con carpeta en caliente, para todo el rango, sin refuerzo intermedio, solo conservación con sellos. (~1 min)

## Slide 8
12.3
Bermas del pavimento flexible
8
Parte integral del pavimento: se diseña con los mismos componentes estructurales que la calzada.
Soporte lateral
del borde del pavimento
Protección del borde
evita su rotura
Seguridad vial
para el usuario
Refugio
para vehículos averiados
≤ 1.20 m
Prolongación de la calzada
Prolongación directa de la estructura de la calzada
Ejecución simultánea, sin junta longitudinal
> 1.20 m
Estructura propia
Depende de la categoría de tráfico y sección adoptada
SN de diseño: 5 % de las repeticiones de EE del carril
Capa superficial similar a la de la calzada
Casos particulares — la berma iguala la estructura de la calzada: clima frío y altitud > 3000 msnm, o cuando se prevé usar la berma como carril adicional.
Notes: Las bermas no son un accesorio: son parte estructural del pavimento. Cumplen cuatro funciones: soporte lateral, protección del borde, seguridad del usuario y refugio para vehículos averiados. Si la berma mide hasta 1.20 m, es una prolongación de la calzada y se construye al mismo tiempo, sin junta. Si es mayor a 1.20 m, tiene estructura propia, diseñada con el 5 % de los ejes equivalentes del carril. En zonas frías sobre 3000 msnm, o si la berma podría usarse como carril, se le da la misma estructura que la calzada. (~1 min)

## Slide 9
CUADRO 12.19
Espesores mínimos recomendados para bermas
9
Tráfico | EE acumulados | Capa | Base
TPB0 | ≤ 150,000 | 40 mm | 150 mm
TPB1 | 150,001 – 300,000 | 50 mm | 150 mm
TPB2 | 300,001 – 500,000 | 60 mm | 150 mm
TPB3 | 500,001 – 750,000 | 70 mm | 150 mm
TPB4 | 750,001 – 1'000,000 | 80 mm | 200 mm
TPB5 | 1'000,001 – 1'500,000 | 80 mm | 200 mm
TPB6 | 1'500,001 – 3'000,000 | 90 mm | 200 mm
Capa superficial: carpeta asfáltica en caliente (o equivalente en frío, macadam o micropavimento de 25 mm si resulta menor a 40 mm).
Chart: Espesor de capa superficial (mm)
| TPB0 | TPB1 | TPB2 | TPB3 | TPB4 | TPB5 | TPB6
Capa superficial (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90
Notes: El cuadro 12.19 da los espesores mínimos de bermas según los ejes equivalentes acumulados sobre ellas, de TPB0 a TPB6. La capa superficial crece de 40 a 90 mm, y la base granular pasa de 150 a 200 mm a partir de TPB4, es decir, desde 750 mil EE. Si la capa resulta menor a 40 mm, puede usarse un equivalente en frío, macadam o micropavimento de 25 mm. (~45 s)

## Slide 10
CONCLUSIONES
Puntos clave
1
Dos variables
La sección depende del CBR de subrasante y del tráfico (EE) en el carril de diseño.
2
Catálogos
El Manual ofrece catálogos referenciales de SN y secciones para 5 tipos de capa superficial.
3
Periodos
10 años (bajo volumen), 20 años en 2 etapas con refuerzo, o 20 años en 1 etapa con carpeta en caliente.
4
Bermas
Son parte estructural; su diseño depende del ancho (≤ 1.20 m o > 1.20 m) y pueden replicar la calzada.
5
Criterio
Las secciones son referenciales: no sustituyen el diseño del Ingeniero Responsable.
Carpeta / tratamiento superficial
Base granular
Subbase granular
Subrasante (CBR)
10
Notes: Para cerrar, cinco ideas: el diseño depende del CBR y del tráfico; el manual da catálogos de número estructural para cinco tipos de superficie; hay tres enfoques de periodo de diseño; las bermas son estructurales y su diseño depende de su ancho; y, lo más importante, estas secciones son referenciales: el ingeniero responsable siempre debe verificar el diseño para las condiciones del proyecto. (~45 s)

## Slide 11
¡Gracias!
¿Preguntas?
Oscar Javier Mamani Ancco · Maestría en Ingeniería Civil · UNA-Puno · 2026
Fuente: MTC (2014). Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos — Cap. 12.
Notes: Agradecer y abrir ronda de preguntas. Preguntas probables: ¿por qué el TSB no aplica en pendientes > 8 %? (esfuerzos tangenciales de frenado/tracción desprenden el agregado); ¿de dónde sale el 5 % para bermas? (se asume que la berma recibe una fracción mínima del tráfico del carril); ¿qué pasa con CBR < 3 %? (subrasante inadecuada: requiere mejoramiento o estabilización antes de diseñar).